球磨机在运行过程中衬板的破裂脱落会造成钢球冲击磨损磨机筒体，轻者鼓包重者穿孔。大冶有色丰山铜矿球磨机在检修时发现多处筒体鼓包现象，更换新筒体周期长、费用高，停机造成的损失也大。直接安装新衬板由于筒体不平也无法安装。采用栾川县新科机械设备修复中心研发的XK-C-12设备专用修复材料进行填补找平再安装新衬板，省工省时省费用。该机用料40kg，用时一个晚上完成填补找平作业，安装衬板后设备正常已运行3个月。
具体维修步骤如下：
1. 打磨、清理、干燥基材表面；
2. 刷涂XK-C-12设备专用修复材料；
3. 待底涂固化后，刮涂XK154橡胶金属粘接剂并找平；
4. 碘钨灯烤3小时完成修复。
    XK-C-12设备专用修复材料具有抗冲击作用，XK154橡胶金属粘接剂有一定的弹性，能承受并减缓钢球对衬板及筒体的冲击力，并具有一定降低噪音的能力。新球磨机安装衬板时下面填充一层XK154橡胶金属粘接剂可有效避免或减少衬板的破裂，并能有效的降低噪音污染。