在我国北方地区，冬季低温工况下更换破碎机衬板时会出现衬板填充材胶不固化、固化速度极慢、固化程度不够等问题。其主要原因是由于：大部分填充材料是由聚酯或环氧类材料为基料复合而成，这类材料在低温下，化学反应活性低，反应速率降低。
　　栾川县新科机械设备修复中心根据北方客户的要求，通过大量试验开发出XK-C-Z801.0-2.0设备专用修复材料。该胶由丙烯酸材料改性制成。具有：流动性好，填充性强，操作简单，安全环保收缩率低，粘接性，承载能力高，可拆卸等优点。
　　XK-C-Z801.0-2.0设备专用修复材料可在-20℃-15℃使用锥体低于-20℃或高于15℃尽量不要施工（低于-20℃不固化，高于15℃固化太快，操作时间不够）温度低于10℃粘度高难浇注可以将XK-C-Z801.0-2.0设备专用修复材料A组分加热到15℃左右然后搅拌使用。高于10℃使用时间短，可以减少一次调胶量,边浇注边配料。
　　单次混胶总量建议不要超过30公斤。混合好后应尽快灌封。在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。混胶量不能太多以免操作时间不够。